## Приложение 41

к статье 15

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования,  необходимых   для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

КРИТЕРИИ ХИМИЧЕСКОЙ И ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

# Таблица 1

Показатели химической безопасности

(санитарно-химические и токсиколого-гигиенические)

Перечень контролируемых  химических веществ определяют в зависимости от химического состава применяемых материалов

| Материалы | Наименование определяемого химического вещества | Безопасный уровень воздействия * |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водная модельная среда ** | Воздушная модельная среда *** |
|  |  | мг/л не более | мг/м3 не более |
| Натуральные, в т.ч. кожа, мех | Суммарно по пестицидам Пентахлорфенол *Формальдегид Хром (Cr3+ и Cr6+) | 0,05 0,1 0,1 | - 0,003 - |
| Искусственное волокно (вискоза, ацетаты) | Сероуглерод | 1,0 | 0,005 |
| Химические волокна: полиэфирное (ПЭ, лавсан) | Этиленгликоль Диметилтерефталат | 1,0 1,5 | 1,0 0,05 |
| Полиамидное (ПА, капрон, нейлон) | Капролактам Гексаметилендиамин | 0,5 0,01 | 0,06 0,001 |
| Полиакрилонитрильное (ПАН, нитрон) | Акрилонитрил Винилацетат | 0,02 0,2 | 0,03 0,15 |
| Поливинилхлоридное (ПВХ, хлорин) | Винилхлорид Диоктилфталат Дибутилфталат | 0,01 2,0 0,2 | 0,01 0,02 - |
| Поливинилспиртовое (ПВС, винол) | Винилацетат | 0,2 | 0,15 |
| Полиолефиновые (полипропиленовые, полиэтиленовые) | Формальдегид Ацетальдегид | 0,1 0,2 | 0,003 0,01 |
| Полиуретоновое (спандекс) | Этиленгликоль Ацетальдегид | 1,0 0,2 | 1,0 0,01 |
| Резина, латекс | Тиурамы | 0,5-0,6 | - |
| Красители | Бензидин | не допускается | не допускается |
|  | Мышьяк (As) | 0,05 | 0,003 |
|  | Свинец (Pb) | 0,03 | 0,0003 |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | 0,0003 |
|  | Хром (Cr) | 0,1 | 0,0015 |
|  | Кобальт (Co) | 0,1 | 0,001 |
|  | Медь (Cu) | 1,0 | 0,001 |
|  | Никель (Ni) | 0,1 | 0,001 |
|  | Ртуть (Hg) | - | 0,0003 |
| Индекс токсичности должен находиться в пределах значений 70-120%. |  |  |  |

*     ДКМ (допустимая концентрация миграции) или ПДК (предельно допустимая концентрация).

**    Водная среда — дистиллированная вода или модельный раствор, имитирующий состав

слюны или пота.

***  Воздушная среда — воздух воздушной камеры с заданными параметрами воздухообмена.

### Таблица 2

Физико-гигиенические показатели безопасности одежды для детей и подростков

| Классы изделий * | Гигроскопичность, % , не менее | Воздухо- проницаемость, дм3/м2/сек, не менее |  | Электризуемость, кв/м не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трикотажное полотно | ткани |  |
| I класс | 14 | 500 | 150 | 2 |
| II класс | 10 | 430 | 100 | 3 |
| III класс | 4 | 200 | 70 | 4,5 |
| IV класс | н/о** | н/о** |  | 7 |

*  классы  изделий даны  в соответствии  с  гигиенической классификацией в зависимости от площади непосредственного контакта изделия с кожей, возраста пользователя и продолжительности непрерывной носки

**  н/о – не определяется

# Таблица 3

Эргономические показатели безопасности обуви для детей и подростков

| ## Половозрастные группы | Размер | Гибкость подошвы ( норма в см) | Высота каблука (мм) не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Для ясельного возраста | 17-22,5 | 7 | 10 |
| Младшая дошкольная | 23-26 | 10 | 10 |
| Дошкольная | 27-31,5 | 10 | 10 |
| Школьники-девочки | 32-37 | 10 | 20 |
| Подростковая для девочек | 35-40 | 10 | 45 |
| Школьники-мальчики | 32-37,5 | 13 | 20 |
| Подростковая для мальчиков | 38-43,5 | 13 | 25 |

я

#### Носочная часть верха и низа обуви (для ясельного, младшего дошкольного  и дошкольного возраста), должна иметь наиболее широкий размер у основания последних фаланг.

### Обувь должна изготавливаться на каблуке.

#### Не допускается изготавливать обувь для ясельного, младшего дошкольного и дошкольного  возраста с открытой носочной и пяточной частью.