## Приложение 40

к статье 15

Федерального закона « О требованиях к безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации»

специальный технический	 регламент

## КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ, ИГРУШЕК,

## КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ

## ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

### Таблица 1

###### Показатели химической безопасности

###### (санитарно-химические и токсиколого-гигиенические)

Перечень контролируемых  химических веществ определяют в зависимости от химического состава применяемых материалов

| Наименование определяемого химического вещества | Безопасный уровень воздействия* |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водная модельная среда** | Воздушная модельная среда*** |
|  | Не более мг/л | Не более мг/м3 |
| Ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
| Бутилметакрилат | 0,02 | 0,01 |
| Бутилакрилат | 0,01 | 0,0075 |
| Метилакрилат | 0,02 | 0,01 |
| Метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Бутилацетат | 0,1 | 0,1 |
| Винилацетат | 0,2 | 0,15 |
| Метилацетат | 0,1 | 0,07 |
| Этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| Ацетон | 0,1 | 0,35 |
| Ацетофенон | 0,1 | 0,003 |
| Бензальдегид | 0,003 | 0,04 |
| Бенз(а)пирен | не допускается | не допускается |
| Бензол | 0,01 | 0,1 |
| Псевдокумол | - | 0,015 |
| Изопропилбензол (кумол) | 0,1 | 0,014 |
| Бутадиен | 0,05 | 1,0 |
| Винил хлористый | 0,01 | 0,01 |
| Гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
| Гексан | 0,1 | - |
| Гептан | 0,1 | - |
| Гексен-1 | - | 0,085 |
| Гептен-1 | - | 0,065 |
| Дидодецилфталат | 2,0 | 0,1 |
| Диизододецилфталат | 2,0 | 0,03 |
| Диметилфталат | 0,3 | - |
| Диметилтерефталат | 1,5 | 0,05 |
| Дибутилфталат | 0,2 | - |
| Диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
| Дифенилолпропан | 0,01 | 0,04 |
| Дихлорбензол | 0,002 | 0,03 |
| Е-капролактам | 0,5 | 0,06 |
| п-Ксилол | 0,05 | 0,3 |
| м-Ксилол | 0,05 | 0,04 |
| о-Ксилол | 0,05 | 0,3 |

## Продолжение таблицы 1

| Наименование определяемого химического вещества | Безопасный уровень воздействия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водная модельная среда | Воздушная модельная среда |
|  | Не более мг/л | Не более мг/м3 |
| Метиленхлорид (дихлорметан) | 7,5 | - |
| ά-Метилстирол | 0,1 | 0,04 |
| Метиловый | 0,2 | 0,5 |
| н-Пропиловый | 0,1 | 0,3 |
| изо-Пропиловый | 0,1 | 0,6 |
| н-Бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| изо-Бутиловый | 0,5 | 0,1 |
| Стирол (винилбензол) | 0,01 | 0,002 |
| Толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
| Толуол | 0,5 | 0,6 |
| Фенол | 0,05 | 0,003 |
| Формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| Хлорбензол | 0,02 | 0,1 |
| Эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 |
| Этилбензол | 0,01 | 0,02 |
| Этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Цинк | 1,0 |  |
| Олово | 2,0 |  |
| Титан | 0,1 |  |
| Алюминий | 0,5 |  |
| Бор | 0,5 |  |
| Кобальт | 0,1 |  |
| Никель | 0,1 |  |
| Железо | 0,3 |  |
| Медь | 1,0 |  |
| Марганец | 0,1 |  |
| Кадмий | 0,001; (75/50мг/кг) |  |
| Сурьма | 0,05; 60/60 мг/кг |  |
| Мышьяк | 0,05; 25/50 мг/кг |  |
| Барий | 0,1; 250/1000 мг/кг |  |
| Свинец | 0,03; 90/90 мг/кг |  |
| Хром | 0,1; 60/25 мг/кг |  |
| Ртуть | 0,0005; 60/25 мг/кг |  |
| Селен | 0,01; 500/500 мг/кг |  |
| Изопрен | 0,01 |  |
| Стирол | 0,1 |  |
| 2,2-метилен-бис-( 4-метил-6-трет-бутилфенол) (Агидол 2 ; НГ-2246) | 2,00 |  |
| 2,4,6-трис-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензил)-мезитилен (Агидол 40) | 1,0 |  |
| Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д) | 0,5 |  |
| Тетраэтилтиурамдисульфид (Тиурам Е) | 0,5 |  |
| Ди-(2-бензтиазолил)-дисульфид (альтакс) | 0,40 |  |
| 2-меркаптобензтиазол (каптакс) | 0,40 |  |

## Продолжение таблицы 1

| Наименование определяемого химического вещества | Безопасный уровень воздействия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водная модельная среда | Воздушная модельная среда |
|  | Не более мг/л | Не более мг/м3 |
| N-циклогексил-2-бензтиазолил сульфенамид | 0,40 |  |
| N-нитрозоамины (летучие) | 10 мкг/кг суммарно |  |
| N-нитрозоамины (летучие) | 10 мкг/кг суммарно |  |
| Ультрафиолетовое поглощение от 220-360 нм | 0,3 |  |
| Индекс токсичности | 70-120% |  |

* ДКМ (допустимая концентрация миграции) или ПДК (предельно допустимая концентрация).

** Водная среда — дистиллированная вода или модельный раствор, имитирующий состав слюны или пота.

*** Воздушная среда — воздух воздушной камеры с заданными параметрами воздухообмена.

# Таблица 2

Эргономические требования к  ранцам *

| Определяемая величина | Безопасный уровень |
| --- | --- |
| Длина | 300-360 мм |
| Высота передней стенки | 220-260 мм |
| Длина плечевого ремня, не менее | 600-700 мм |
| Ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм), не менее Далее, не менее | 40 мм 20 – 25 мм |
| Вес, не более | 700 грамм |

______________________

*

– конструкция ранца должна обеспечивать  формоустойчивость   изделия

– плечевые ремни должны быть прочно закреплены по середине верхнего края задней стенки

-в нижней части ремней необходимо приспособление, позволяющее изменять их длину в соответствии с ростом ребенка и характером  одежды.

•  Товары для детей и подростков, изготовленные из природных материалов, должны соответствовать требованиям радиационной безопасности, установленным в специальном техническом регламенте.

# Таблица 3

Показатели физической безопасности

персональных электронно-вычислительных машин

| Определяемая величина | Безопасный уровень |
| --- | --- |
| Напряженность электрической составляющей*: - Гц – 2 кГц 2 кГц - 400 кГц | 25 В/м 2,5 В/м |
| Плотность магнитного потока 5 Гц – 2 кГц 2 кГц - 400 кГц | 250 нТл 25 нТл |
| Эквивалентная доза рентгеновского излучения * | 100 мкР/час |
| Контрастность соседних уровней | <1,7:1 |
| Яркость знака (яркость фона) | 35-120 кд/м2 |
| Напряженность электростатического поля | £ 15 кВ/м |
| Уровень звука | 50 дБА |

* Напряженность электрической составляющей, плотность магнитного потока, эквивалентная доза рентгеновского излучения – на расстоянии 50 см от активной поверхности.